附件4

YY 0852-2011《一次性使用无菌手术膜》

医疗器械行业标准第1号修改单

（自发布之日起实施）

一、附录C.2步骤中

删除C.2中的第一自然段，保留第二自然段。C.2具体修改为：

取约10g（m1）手术膜（不含保护层）样品，测量其表面积（S）。在甲苯或异丙醇中浸泡约60s。从溶剂中取出样品立即用蘸有该溶剂的脱脂棉擦去涂胶层。在清洁的溶剂中搅动清洗膜约30s后，将膜在40℃条件下干燥至恒重（m2）。